HỘI NGHỊ VẬT LÝ CHẤT RẮN VÀ

KHOA HỌC VẬT LIỆU TOÀN QUỐC

(http://spms2017.vmrs.org.vn)

## MẪU ĐĂNG KÍ VÀ BÁO CÁO TÓM TẮT

Thời hạn gửi đăng ký và báo cáo tóm tắt: ngày 1 tháng 7 năm 2017

GS.	PGS.	TS.	ThS/NCS.	HVCH.	SV.	Khác

Họ và tên: Nguyễn Quang Hòa

Đơn vị: Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHGQHN

Điện thoại: 01262157579	Email: hoanq@hus.edu.vn

Hình thức báo cáo:	 Báo cáo nói (oral)	 Báo cáo treo tường (poster)

Lựa chọn tiểu ban:

 A. Tiểu ban Vật lý và vật liệu từ

 B. Tiểu ban Vật lý bán dẫn-điện môi

 C. Tiểu ban Vật liệu-linh kiện bán dẫn-điện môi

 D. Tiểu ban Vật liệu y sinh-nông nghiệp, năng lượng-môi trường

 E. Tiểu ban Vật liệu compozit-kim loại-gốm

Xuất bản: (chọn 1 trong 3 hình thức xuất bản)

 Kỷ yếu Hội nghị

 Tạp chí Khoa học và Công nghệ (VAST)

 Advances in Natural Sciences: Nanoscience and Nanotechnology

CHARACTERIZATION ON CuO THIN FILMS DEPOSITED BY SOLUTION PROCESS Nguyen Quang Hòa1*, Bui Nguyen Quoc Trinh2 1Khoa Vật lý, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHGQHN, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội; 2Khoa Vật lý Kỹ thuật và Công nghệ Nano, Trường Đại học Công nghệ, ĐHQGHN, 144 Xuân Thủy, Cầu Giấy, Hà Nội; *Email: hoanq@hus.edu.vn Tóm tắt: (Abstract) Copper oxide (CuO) thin films have been successfully prepared by a solution process. In this study, we find out an optimum condition to form CuO precursors solution, as well as to fabricate CuO thin fims. To improve the films quality, analysis on crystalline structure and surface morphology of CuO thin films was systematically carried out by using X-ray diffraction (XRD) spectrometer and scanning electron microscope (SEM). We obtained that whole CuO thin films exhibit a single phase with monoclinic structure. The SEM images show that the particle size of CuO thin films was about 20÷30 nm, and the thickness of CuO thin film was 180 nm. In sequence, the electrical property of CuO thin films was evaluated by using four-point probes measurement, and the optical property was investigated by UV/VIS spectrometer. We achieved that the optimum CuO thin films possessed an electrical resistivity of 9.02 kΩ/. Also, from absorbance spectra, we extracted that band-gap energy of CuO thin films was ranged from 2.20 eV to 2.30 eV. Từ khóa: CuO, Cu2O, p-type semiconductor, solar cell, TFT

Hội Vật lý Việt Nam

Hội Khoa học Vật liệu Việt Nam

Ban Tổ chức Hội nghị Vật lý Chất rắn và Khoa học Vật liệu Toàn quốc

Viện Tiên tiến Khoa học và Công nghệ

Nhà F, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, 40 Tạ Quang Bửu, Hai Bà Trưng, Hà Nội

ĐT: (024)36230435       - Fax: (024) 36230293

E-mail: spms2017vmrs@gmail.com	Website: http://spms2017.vmrs.org.vn